QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T××××—2017

QB/T××××-2017

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国文具标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：青岛凯萨制本厂有限公司、XXX、XXX、XXX、……；参加起草单位： XXX、XXX、XXX、……。

本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××。

QB/T××××-2017

无碳复写商用票据本

范围

本标准规定了无碳复写商用票据本的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于企事业单位及个体工商户非发票类的无碳复写商用票据本产品（以下简称票据本）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 450  纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1  纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2  纸和纸板定量的测定

GB/T 456  纸和纸板平滑度的测定(别克法)

GB/T 460  纸施胶度的测定（墨水划线法）

GB/T 1543  纸和纸板不透明度（纸背衬）的测定（漫反射法）

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 7974  纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定 漫射/垂直法

GB/T 10739-2002 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 16797-2008  无碳复写纸

术语和定义

GB/T 16797-2008确立的术语和定义适用于本文件。

分类

票据本使用的纸张主要分上纸CB，中纸CFB，下纸CF三种。

票据本使用的纸张颜色一般为白色或彩色。

票据本可根据上、中、下纸的配页不同分为二联、三联、四联四种。

票据本根据垫板的使用方式不同分为直式垫板票据与折叠垫板票据二种。

票据本根据装订工艺不同分为简易胶头、冷胶加裹背条及线圈装订方式三种。

技术要求

QB/T××××-2017

外观

票据本整体印刷应墨色均匀一致，印刷清晰，不脏版、飞水、糊字，无污渍、破损、起折等明显影响产品外观的缺陷。

装订整齐牢固，裹背条包背，脊背平滑、干净整洁，无漏胶、起皱；无脱页、折皱、折角等缺陷。

封面印刷，颜色饱和，同批次产品无色差；封面标示与内页一致。

票据本内页印刷线条、文字清晰完整，无缺笔画、无断线、糊版，内页为常规单色或多色印刷。

裁切整齐、洁净，无纸粉及手印、污渍等缺陷。

尺寸偏差

应符合表1的规定。

- 尺寸偏差                               单位：mm

| 序号 | 开型 | 尺寸 | 允许偏差 | 序号 | 开型 | 尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64K | 在封面或封底标示 | ±1.5 | 5 | 48K | 在封面或封底标示 | ±1.5 |
| 2 | 60K |  |  | 6 | 48K |  |  |
| 3 | 54K |  |  | 7 | 36K |  |  |
| 4 | 40K |  |  | 8 | 32K |  |  |
| 注：其他规格可按用户要求。 |

成品裁切偏斜度

≤±1.5mm。

理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 内页定量，不低于 | CB | g/m2 | 43 |
|  | CFB | g/m2 | 45 |
|  | CF | g/m2 | 43 |
| 封面定量，不低于 | g/m2 | 80 |
| 垫板定量，不低于 | g/m2 | 230 |
| 底板定量，不低于 | g/m2 | 200 |
| 施胶度，不低于 | mm | 0.75 |
| 亮度（白纸）， ≥ | % | 75 |
| 不透明度， ≥ | ＜50g/m2 | % | 60.0 |
|  | 50g/m2～90g/m2 | % | 70.0 |
|  | ＞90g/m2 | % | 75.0 |

QB/T××××-2017

表2（续）

| 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| CF面平滑度， ≥ | s | 30 |
| 耐光性（△E保留率）144h， ≥ | % | 40.0 |
| 耐摩擦性△E， ≤ | 动 | － | 5 |
|  | 静 | － | 没有明显显色点 |
| 显色密度 (24h三联) | △E ≥ D ≥ | － | 50 0.5 |
| 显色灵敏度 (三联) | △E ≥ D ≥ | % | 80.0 85.0 |
| 技术要求表中显色性能中△E和D两者任一合格均可判为合格。 |

内页印刷

易撕线

位置正确,针孔透彻,不脱页;撕取顺畅，断口平直整齐,无连张、无缺损,极限偏差±1.5mm。

打码

清晰完整,顺序正确；无错码、断码、重码，位置与NO.底部保持一致,极限偏差±1.5mm。

对格

内页位置误差±1.5mm；每组的不同联单上的同一表格、文字对应极限偏差±1.5mm。

装订要求

票据本使用时需不断的撕页，要求不脱页、不断裂，宜采用铁钉外加裹背条包背。

打码与易撕线配置

二联票据本：第一联打码，第二联打码+易撕线。

三联票据本：第一联打码，第二联、第三联均打码+易撕线。

四联票据本：第一联打码，第二联、第三联、第四联均打码+易撕线。

配页顺序

CB纸涂层向下、CF纸涂层向上、CFB纸涂显色剂面向上，不可错置。

直式垫板票据本：封面→直式垫板→内页→封底（底板）。

折叠垫板票据本: 封面→内页→底板（选用）→折叠垫板。

垫板撕线与内页撕线保持一致，准许误差±2mm。

试验方法

试样的采取和处理按GB/T 450和GB/T 10739的规定进行。

外观

QB/T××××-2017

自然光下目测。

尺寸偏差及偏斜度

按GB/T 451.1的规定进行。

理化指标

纸张定量

按GB/T 451.2的规定进行。

施胶度

按GB/T 460的规定进行。

亮度（白度）

按GB/T 7974的规定进行。

不透明度

按GB/T 1543的规定进行。

CF面平滑度

按GB/T 456的规定进行。

耐摩擦性

按GB/T 16797-2008附录B的规定进行。

显色灵敏度，显色密度及耐光性

按GB/T 16797-2008附录C的规定进行。

内页印刷

易撕线

自样本内页的上、中、下各随机撕取1组（除第一联），以断口情况目测；垫板撕线与内页撕线位置检查使用分度值为0.5mm的钢直尺测量。

打码

采用目测检查号码及使用分度值为0.5mm的钢直尺测量位置偏离。

对格偏差

在装有灯光的透明玻璃桌上，将一组芯页放于其上并对齐，用分度值为0.5mm的钢直尺测量其印刷线条的对线偏差。

装订要求、打码与易撕线、配页顺序

在非阳光直射下的自然光下目测检查及用0.5mm的钢直尺测量。

QB/T××××-2017

检验规则

产品检验采用计件法，样本单位：本。

交收检验

组批与抽样

检验方式采用交收检验，以一次入库数量为一批，每批附产品合格证，质检部每批抽检。

按GB/T 2828.1-2012的规定进行，采用正常检验一次抽样方案，检验水平S-3。

不合格品分类、检验项目、合格质量限AQL值见表3。

- 合格质量限AQL值

| 序号 | 项目 | 不合格分类 | 接收质量限AQL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显色灵敏度 | B | 4.0 |
| 2 | 耐光性 |  |  |
| 3 | 亮度 |  |  |
| 4 | 不透明度 |  |  |
| 5 | CF面平滑度 | C | 6.5 |
| 6 | 定量 |  |  |
| 7 | 耐摩擦性 |  |  |
| 8 | 显色密度 |  |  |
| 9 | 尺寸偏差 |  |  |
| 10 | 对格 |  |  |
| 11 | 打码 |  |  |
| 12 | 易撕线 |  |  |
| 13 | 成品裁切偏斜度 |  |  |
| 14 | 装订质量 |  |  |
| 15 | 打码与易撕线配置 |  |  |
| 16 | 配页顺序 |  |  |

型式检验

型式检验按GB/T 2829-2002规定进行，采用判别水平II的一次抽样方案。

型式检验的样品应在交收检验合格批中随机抽取。

型式检验每年进行一次。有下列情况时，也应进行型式检验。

变更设计，结构，关键工艺与主要原材料时；

停产三个月后，重新恢复生产时；

国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

型式检验的项目应符合表3的规定其中以下项目不合格质量水平RQL，应符合表4的规定。表4 不合格质量水平RQL

| 不合格分类 | 项目 | 不合格质量水平RQL |
| --- | --- | --- |
| B | 定量 | 50 |
|  | 易撕线 |  |

QB/T××××-2017

- (续)

| 不合格分类 | 项目 | 不合格质量水平RQL |
| --- | --- | --- |
| B | 施胶度 | 50 |

标志、包装、运输、贮存

标志

产品或包装上应有商标、产品名称、生产厂名、地址、规格（长×宽）、份（组）数、条形码及采用标准编号等信息。

外箱印有品名、货号、规格、中包装本数、装箱数量等信息。

票据本的外包装应有防潮，防压标记，包装标志应符合GB/T 191的规定。

包装

票据本中包装使用收缩膜或中盒，数量与标示数量一致，包装严紧，收缩膜平滑不起皱。

票据本外包装用双瓦楞纸箱，纸箱应符合GB/T 6543的规定，包装牢固。

运输

票据本在运输过程中应防止重压，相互摩擦和撞击，防止日晒雨淋。搬运和堆垛时不应将成品从高处扔下。

贮存

贮存产品应保持干燥通风，防火防潮，不受阳光直射的室内保管,防止日晒、雨雪淋湿以及地面湿气的影响。

产品堆放高度不应过高，外箱不应直接接触地面。

产品在符合条件下贮存，其保质期为5年。

_________________________________

# Text boxes

ICS

分类号：

备案号：

无碳复写商用票据本Carbonless Business Forms

（征求意见稿）

2017-××-××发布

2017-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布